- DO OBJETO:

Trata-se do fornecimento de EQUIPAMENTO E MÃO-DE-OBRA para atendimento ás necessidades da CESAMA para os serviços de MANUTENÇÃO EM PAVIMENTOS (CBUQ) CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COMPREENDENDO PREPARO DA BASE, TRANSPORTE, ESPALHAMENTO E APLICAÇÃO, no âmbito do município de Juiz de Fora – MG.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços a serem executados compreendem:

- Transporte de materiais (CBUQ e emulsão RR1C);

- Sinalização adequada das vias obedecendo aos padrões regulamentados pela SETTRA e pelo Departamento de Medicina e Segurança do Trabalho da CESAMA;

- Preparação e compactação da base a ser recomposta (não inclui reaterro da vala);

- Lançamento e espalhamento da mistura betuminosa;

- Utilização racional de métodos e equipamentos adequados para plena execução dos serviços, bem como mão-de-obra especializada de acordo com a INS01- METODOLOGIA CONSTRUTIVA PARA RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS FLEXÍVEIS – CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) anexa à presente especificação.

- Retiradas de materiais excedentes e/ou entulhos decorrentes da recomposição.

A massa e a emulsão serão fornecidas preferencialmente pela CESAMA e deverão ser apanhadas diariamente pela contratada em usina a ser indicada pela CESAMA a uma distância de no máximo 25km do centro de Juiz de Fora. Na impossibilidade será fornecida pela contratada, mediante autorização e justificativa do gestor do contrato.

Os serviços a serem executados, serão solicitados pela CESAMA, de acordo com as demandas, através da emissão de Ordens de Serviço - "O.S." que serão parte integrante do contrato para todos os efeitos.

As medições serão por tonelada aplicada devidamente atestada pela fiscalização que empregará as medições da balança de carregamento dos caminhões para efetiva apuração dos quantitativos e as diversas técnicas de avaliação em campo para determinação dos quantitativos parciais aplicados.

A CONTRATADA não poderá executar quaisquer serviços que não constem nas “Ordens de Serviço - O.S." aprovadas.

A CONTRATADA fica responsável pela sinalização das vias, impedimento e liberação das ruas e avenidas a serem recompostas.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

  - Recomposição da base:

- A recomposição da base deverá ser compatível com o trafego do logradouro, não sendo, entretanto, admitida espessura inferior a 20 cm;

- A base deve ficar nivelada e abaixo do revestimento primitivo o suficiente para permitir o perfeito acabamento quando da recomposição do revestimento;

- A compactação deve ser executada com compactador de percussão apropriado à gasolina ou diesel em camadas de no máximo 10 cm, devendo o nível de compactação ser compatível com o tráfego local;

- Será utilizada bica corrida (ou outro material como material para a base sendo o fornecimento da mesma de responsabilidade da CESAMA).

- A CESAMA quando da recomposição da vala executará o reaterro compactado da sub-base deixando o material da base solto na superfície para que a mesma seja preparada conforme os Itens a, b e c.

  - Imprimação e pintura de Ligação:

A imprimação deve ser executada após o acabamento da base, com ligante apropriado, tomando-se os seguintes cuidados e sempre de acordo com a INS-01:

- Verificar se a superfície de aplicação está bem acabada;

- Verificar se a compactação da base foi bem executada;

- Verificar se existem as condições necessárias para execução de uma junta bem feita entre o novo e o antigo pavimento;

- Varrer, previamente, a superfície de aplicação;

- Espalhar a emulsão betuminosa em toda a área, de forma uniforme e na quantidade necessária;

- Somente executar a imprimação quando a temperatura ambiente for igual ou superior a 10ºC, quando não estiver chovendo, não houver ameaça de chuva iminente e quando a base não estiver molhada.

A pintura de ligação deve ser executada após a imprimação, com ligante apropriado, tomando-se os seguintes cuidados:

- Verificar se a superfície de aplicação está bem acabada;

- Varrer, previamente, a superfície de aplicação;

- Somente executar a pintura de ligação no momento que antecede o asfaltamento;

- Somente executar a pintura de ligação quando a temperatura ambiente for igual ou superior a 10ºC, quando não estiver chovendo e não houver ameaça de chuva iminente;

- Executar a pintura no fundo e nas paredes verticais da área recortada, utilizando emulsão asfáltica apropriada pura ou diluída, a critério da fiscalização;

- A pintura deve cobrir toda a área que vai receber a massa asfáltica, de forma uniforme, sem se acumular em poças;

- Estender a pintura de ligação por 10 cm sobre o pavimento existente, isto é, para cada lado do recorte;

- A emulsão deve ser transportada e utilizada com o máximo zelo, a fim de evitar que se suje o passeio, o meio-fio, entre outros.

  - Recomposição do Revestimento:

A recomposição do revestimento do pavimento asfáltico deve ser executada após a pintura de ligação, adotando-se para a recomposição do pavimento asfáltico, os seguintes procedimentos e cuidados:

- Verificar se a superfície de aplicação está bem acabada;

- Ter a mesma espessura do pavimento original, porém, não ficar aquém da mínima de 5,0cm ou ultrapassar a espessura de 8,0cm, quando acabada;

- Preencher o local com CBUQ – de acordo com a INS-01, na temperatura entre 110ºC e 177ºC;

- O preenchimento deve ser cuidadoso e ser iniciado 05(cinco) minutos após a execução da pintura de ligação;

- Espalhar a massa asfáltica, utilizando o rastelo preenchendo todo o espaço formado pelo recorte;

- Executar a compactação com passadas do compactador adequado, a critério da fiscalização, nivelando ao pavimento existente e atingindo toda a área pintada, ou seja, 10cm externos à área recortada, de forma à melhorar a aderência, evitando-se, contudo a criação de ressaltos;

- Regar a massa com um pouco de água sem formar poças, para proporcionar um acabamento liso após a compactação final;

Caso o acabamento ainda apresente locais com britas ou granulados não agregados, aparentemente soltos, espalhar sobre o local mais 01(um) cm de massa asfáltica e com a utilização do rastelo retirar o material granulado, e em seguida repetir os procedimentos apresentados nas letras “e”, “f” e “g” desse item.

Atenção especial deve ser dada na compactação da camada na junção da massa nova com o pavimento existente, evitando deixar aberturas que permitam a penetração de água.

A compactação deve ser efetuada das bordas para a parte interna da área tratada e deverá persistir até a ausência das marcas no revestimento.

A compactação deve ser executada em faixas da largura do compactador, e se processar, de tal maneira, que uma passada recubra a metade da passada anterior.

Nos trechos de comprimento superior a 20(vinte) metros e 3(três) metros de largura é recomendável utilizar compactador de maior potência, a critério da fiscalização.

A abertura da via pública ao tráfego somente se verificará após a conclusão da compactação do revestimento de concreto asfáltico, após a completa cura do concreto betuminoso, a não ser em casos especiais, autorizados pela fiscalização.

A CONTRATADA atenderá as localidades pertencentes ao Município de Juiz de Fora.

A CONTRATADA deverá atender as solicitações da CESAMA, em um prazo máximo de 48(quarenta e oito) horas, salvo a impossibilidade de atendimento, por motivos de intempéries, sujeitando-se no descumprimento às penalidades contratuais.

- CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Para execução dos serviços a CONTRATADA se responsabilizará pelo fornecimento de mão de obra e de todos os materiais necessários.

A CONTRATADA deverá ter disponível, quando da emissão da Ordem de Serviço - "O.S." inicial os seguintes equipamentos, instalações e pessoal, exigidos para a perfeita prestação dos serviços:

- Caminhão próprio para o transporte;

- Placa vibratória;

- Compactador;

- Rolo autopropulsor;

- Equipe de serviços legalmente contratados;

- Ferramentas apropriadas para execução do serviço;

- Materiais adequados para sinalização das vias;

- Engenheiro responsável técnico pela programação e execução dos serviços.

- PRAZO DE VIGÊNCIA:

O prazo de vigência do Contrato a ser assinado será de 12(doze) meses consecutivos, contados a partir da emissão da primeira Ordem de Serviço - O.S.

- PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS:

A garantia da CONTRATADA cobrirá todos os serviços executados por seu pessoal, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados após a entrega dos serviços, sendo que durante este prazo a CONTRATADA estará obrigada a refazer os serviços considerados imperfeitos, sem quaisquer ônus adicionais para a CESAMA.

- PRAZO DE EXECUÇÃO:

A partir do recebimento das OS’s devidamente protocoladas, a CONTRATADA terá o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para execução dos serviços, salvo quando as condições meteorológicas não permitir, os serviços serão executados sempre em dias úteis.

Em vias de trânsito rápido, rodovias e/ou locais solicitados pela Prefeitura, o prazo para execução do serviço será de 24 horas.

- CONTROLE TECNOLÓGICO:

A fiscalização da CESAMA utilizará dos recursos disponíveis sejam próprios ou através de terceiros para determinação da qualidade de execução dos serviços como avaliação da compactação da camada final de base, aplicação dos ligantes betuminosos, temperatura e aplicação da massa asfáltica, geometria do acabamento da recomposição entre outros, previstos na normatização em vigor. Caso o serviço não atenda aos parâmetros mínimos de qualidade previstos nas normas da publicação IPR-719 – Manual de Pavimentação – DNIT a serem utilizadas pela fiscalização para as aferições, os mesmos serão glosados da medição e somente retornando quando da comprovação de seu atendimento, ressalvados os direitos de ampla defesa.

- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:
As recomposições serão solicitadas à contratada, via ordem de serviço individual e específica, com indicação das dimensões a serem recompostas que preferencialmente deverão ser esquadrejadas ou serem compostas por agrupamento de retângulos de forma a cobrir toda a área a ser recomposta. Nas medidas que integram a solicitação do serviço não devem ser considerados os trespasses para concordância com o pavimento remanescente. Os serviços serão medidos por tonelada aplicada na recomposição, que poderá ser apurada mediante a multiplicação da área da figura geométrica formada pelos bordos da região a ser recomposta após esquadrejamento multiplicado pela espessura média da superfície e pelo peso específico do CBUQ (2.40 ton/m³). NÃO DEVERÁ SER CONSIDERADA a área coberta pelo CBUQ aplicado ao final do serviço, visto que este considera espessura ínfima de trespasse para ajuste e concordância.

Para efeito de auditoria, todas as áreas a serem recompostas devem ser fotografadas antes e depois do esquadrejamento das bordas (uma foto antes e uma depois) com régua gabarito bi-color devidamente posicionada para permitir aferição visual das medidas da foto e a espessura a ser recomposta deve ser definida pela fiscalização conforme Instrução Normativa.

Todo e qualquer local recomposto poderá ser objeto de auditoria pela fiscalização com remoção de corpo de prova para verificação da espessura aplicada e a considerada em medição.

- INFORMAÇÕES GERAIS:

Os pagamentos das Notas Fiscais / Faturas recebidas pela CESAMA, correspondentes aos serviços executados e aprovados pela CESAMA, serão efetuados 30 (trinta) dias após o recebimento das mesmas, através de crédito em conta corrente.

A empresa que vier a ser contratada será responsável pela segurança de todos os trabalhadores nos serviços ora licitados, obrigando-se ao cumprimento das disposições legais referentes à segurança, higiene e medicina do trabalho.

A CONTRATADA deverá manter a frente dos trabalhos, profissional devidamente habilitado a supervisioná-los e autorizado a resolver, com a fiscalização da CESAMA, todos os assuntos referentes ao contrato.

O exercício da fiscalização não desobriga a CONTRATADA de sua total responsabilidade técnica quanto aos serviços executados.

Juiz de Fora, 10 de outubro de 2017.

(assinado no original)

MARCELO MELLO DO AMARAL

Diretor de Desenvolvimento e Expansão

(assinado no original)

##### MÁRCIO AUGUSTO PESSOA AZEVEDO

Diretor Técnico Operacional