ESPECIFICAÇÃO ITENS RC 123214 A SEREM ORÇADOS CONFORME CATÁLOGO SABESP (ABNT, NTS, NÚMERO SAP)

1 - 018.193.0001-3- TAMPAO DE F.F. NODULAR DN 600MM P/ ESGOTO

Especificação: TAMPAO ARTICULADO FF DN 600 MM (RUA/ESGOTO). FUNCAO: TAMPONAR POCO DE VISITA E DE INSPECAO, APLICACAO: SISTEMA COLETOR DE ESGOTO OU SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA, NORMA DE FABRICACAO: NBR 10160   NORMA COMPLEMENTAR: NTS 033 - REVISÃ 08- CLASSE D 400. ABNT 10160. ITEM4.2.4   MATERIAL: FERRO FUNDIDO CLASSE FE 50007. ABNT 10160. ITEM 5.1.1. DIAMETRO MINIMO DE PASSAGEM: 600MM. ABNT 10160.ITEM 5.2.2 FOLGA MAXIMA TELAR/TAMPA: 9MM. ABNT 10160. ITEM 5.2.4   ALTURA DO RELEVO ANTIDERRAPANTE: 3 A 8MM. ABNT 10160. ITEM 5.2.10   ALTURA MINIMA DO TELAR: 100 MM. ABNT 10160. ITEM 5.2.14   ENSAIO METALOGRAFICO: CONFORMENTS 033. ITEM 8.1   ENSAIO DE TRACAO: CONFORME NTS 033. ITEM 8.2 ENSAIO DE FLEXA RESIDUAL: CONFORME NTS 033. ITEM 8.5   ENSAIO DE CARGA: CONFORME NTS 033.ITEM 8.6   ENSAIO ANEL ANTI-RUIDO: CONFORME NTS033. ITEM 5.2   MARCACAO: CONFORME ABNT 10160. ITEM 8.   NOTA: O CONJUNTOTAMPA/TELAR DEVE SER FORNECIDO MONTADO.   INCLUSIVE COM O ANELANTI-RUIDO. INSCRIÇÃO NA TAMPA, LOGOTIPO “CESAMA”, IDENTIFICAÇÃO “ESGOTO”. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NORMA, TIPO DE MATERIAL E DATA DE FABRICAÇÃO.

NÚMERO SAP 30032220

QUANTIDADE: 1.090

UNIDADE: PEÇA

2 - 018.193.0002-1- TAMPAO DE F.F. NODULAR DN 600MM P/ ÁGUA

Especificação: TAMPAO ARTICULADO FF DN 600 MM (RUA/ESGOTO). FUNCAO: TAMPONAR POCO DE VISITA E DE INSPECAO, APLICACAO: SISTEMA COLETOR DE ESGOTO OU SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ÁGUA, NORMA DE FABRICACAO: NBR 10160   NORMA COMPLEMENTAR: NTS 033 - REVISÃ 08- CLASSE D 400. ABNT 10160. ITEM4.2.4   MATERIAL: FERRO FUNDIDO CLASSE FE 50007. ABNT 10160. ITEM 5.1.1. DIAMETRO MINIMO DE PASSAGEM: 600MM. ABNT 10160.ITEM 5.2.2 FOLGA MAXIMA TELAR/TAMPA: 9MM. ABNT 10160. ITEM 5.2.4   ALTURA DO RELEVO ANTIDERRAPANTE: 3 A 8MM. ABNT 10160. ITEM 5.2.10   ALTURA MINIMA DO TELAR: 100 MM. ABNT 10160. ITEM 5.2.14   ENSAIO METALOGRAFICO: CONFORMENTS 033. ITEM 8.1   ENSAIO DE TRACAO: CONFORME NTS 033. ITEM 8.2 ENSAIO DE FLEXA RESIDUAL: CONFORME NTS 033. ITEM 8.5   ENSAIO DE CARGA: CONFORME NTS 033.ITEM 8.6   ENSAIO ANEL ANTI-RUIDO: CONFORME NTS033. ITEM 5.2   MARCACAO: CONFORME ABNT 10160. ITEM 8.   NOTA: O CONJUNTOTAMPA/TELAR DEVE SER FORNECIDO MONTADO.   INCLUSIVE COM O ANELANTI-RUIDO. INSCRIÇÃO NA TAMPA, LOGOTIPO “CESAMA”, IDENTIFICAÇÃO “AGUA”. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NORMA, TIPO DE MATERIAL E DATA DE FABRICAÇÃO.

NÚMERO SAP 30032251

QUANTIDADE: 230

UNIDADE: PEÇA